## 6. НОВЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВРАЩАЮЩИХСЯ КЛИНКЕРООБЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ

Авторы: Бернштейн В. Л., Дегтярь Е. В., Крайнов И. П., Лизенко А. В. , при содействии МЭЦ г. Харьков

Ликвидация накопленных в Украине и непригодных к использованию пестицидов является одной из важнейших экологических проблем. Ее решение требует значительного времени и вложения серьезных финансовых средств. Мировой практикой доказано, во вращающихся печах цементной промышленности создаются оптимальные условия для уничтожения пестицидов и других ОВ. Эта технология уже давно внедрена в США, Канаде и многих европейских странах. При этом применяются, разумеется, дополнительные решения, обеспечивающие безопасность для людей и окружающей среды. Количество сжигаемых пестицидов по отношению к массе клинкера составляет 5 %.

Что же является объектом риска?

При известных способах подачи материала внутрь вращающейся печи некоторая его часть попадает в газовый поток. Скорость движения газов достигает 10-13 м/сек, и увлекаемый газовым потоком материал может за непродолжительный период времени (0,2-0,5сек) попасть в зону низких температур, недостаточных для полного разложения токсичных веществ. Мы поставили задачу разработки такого способа уничтожения твердых отходов, который обеспечил бы полное термическое разложение токсичных веществ с последующим их окислением до простых и абсолютно безвредных химических соединений, основная часть которых будет поглощена обжигаемым портландцементным клинкером.

Нами разработан новый способ предварительной (вне цементного завода) переработки пестицидов, обеспечивающий максимальную эффективность и безопасность для окружающей среды при длительном хранении и перевозке к месту захоронения или ликвидации. Суть наших предложений заключается в следующем. Хранящиеся на известных складах непригодные к использованию пестициды (НП) подвергаются на тех же складах операции принудительного капсулирования, полностью исключающего выход НП на поверхность капсул. Разработаны составы и свойства покрывающего вещества. Его расход невелик: для полного обеспечения требуемой экологической безопасности капсул среднее соотношение покрывающего вещества и пестицидов составляет 4 - 6. В их составе присутствуют компоненты, отличающиеся хорошей способностью к гранулированию, в том числе природная и частично обожженная глина. Эти свойства предполагается использовать для создания внутреннего слоя гранул, в котором будут полностью заключены НП.

Вторая стадия процесса заключается в покрытии образованных гранул поверхностным слоем, представляющим огнеупорный (температура плавления »1200 0С) состав, способный затвердевать во влажно-воздушных условиях с образованием плотного водонепроницаемого покрытия, не разрушающегося под воздействием нагрузки (предел прочности при сжатии »2 кгс/см2) и вибрации, а также повышающего со временем свою прочность. Обработанные указанным выше способом НП полностью теряют контакт с окружающей средой и могут храниться в практически безопасном состоянии неограниченное время. Кроме того, полученные капсулы практически готовы к дальнейшей переработке с целью полного огневого обезвреживания во вращающихся клинкерообжигательных печах цементного производства или других тепловых агрегатах. Высокая огнеупорность покрывающего слоя гранул и близость его химического состава с составом обжигаемой цементной шихты обеспечивают длительную тепловую обработку НП при температурах, значительно превышающих уровень, необходимый для полного перевода хлорорганической составляющей НП в безвредные химические соединения, связывающиеся в минералы портландцементного клинкера.

## Технологический процесс в максимально возможной степени упрощен, в нем используются недефицитные дешевые материалы с незначительным радиусом перевозки. В качестве основного производственного оборудования предполагается использовать обычные системы грануляции малой мощности (тарельчатые или барабанные грануляторы). Не исключается и возможность создания специального передвижного комплекса на базе автомобиля КрАЗ. Полученный после предварительной переработки продукт не имеет сопутствующего пестицидам запаха, характеризуется достаточной прочностью и способностью выдерживать без разрушения воздействие любых атмосферных явлений и последующую транспортировку к месту хранения или ликвидация.